## Slide 1: RAVENOL SWT
www.ravenol.de
ISO 150 | 220 | 320 | 460 | 680
Synthetic Wind Turbine – Technischer Bericht

## Slide 2: RAVENOL SWT | FREIGABEN
www.ravenol.de
Garantierte Bewältigung der extremsten Anforderungen in allen Anwendungsbereichen – RAVENOL verfolgt mit SWT einen Multi-Spezialisten-Ansatz, der jeden einzelnen Standard bei weitem übertrifft.
Freigaben | Ravenol SWT 150 | Ravenol SWT 220 | Ravenol SWT 320 | Ravenol SWT 460 | Ravenol SWT 680
Eickhoff Gearboxes QSV19.0002 | • | • | • | • | •
FLENDER AS 7300 | • | • | • | • | •
Renk 36011-11 | • | • | • | • | •
Renk Augsburg ZAN 36011 | • | • | • | • | •
SEW Getriebeeinheiten: IGP, XP, P-X-Serie | • | • | • | • | •
SEW Getriebeeinheiten: R-, K7-, F-, IG X-Serie | • | • | • | • | •
Sumitomo/Hansen HP1 | • | • | • | • | 
Sumitomo/Hansen HP2 | • | • | • | • | 
Sumitomo/Hansen HPP | • | • | • | • | 
Sumitomo/Hansen M4ACC | • | • | • | • | 
Sumitomo/Hansen M5CT | • | • | • | • | 
Sumitomo/Hansen P4 | • | • | • | • | 
Sumitomo/Hansen Paramax® | • | • | • | • | 
ZF Industrieantriebe Witten ZN-WN-145 | • | • | • | • | 
ZF TE-ML | 27D | 27F | 27H | 27J | 

## Slide 3: RAVENOL SWT | LAGERSCHUTZ
RAVENOL SWT bietet fortschrittlichsten Lagerschutz
Besteht eine Vielzahl anspruchsvoller Tests, weit über typische Getriebe-Betriebsbedingungen hinaus
DIN 51819-3 | FE-8 Prüfstand
WEC Test FVA 707 V
Schaeffler / FAG 4-Stufen-Test
0
20
40
60
80
100
120
140
SWT
Wettbewerber
0
5
10
15
20
25
30
35
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Verschleißmasse [mg]
zulässiger Grenzwert 30 mg
Keine WEC (White Etching Cracks) -Schäden nach 1750h -> keine
WEC-Ausbreitung mit SWT!
www.ravenol.de
zulässiger Grenzwert 30 mg
1 mg
Verschleißmasse [mg]
117,7 mg

## Slide 4: RAVENOL SWT | LAGERSCHUTZ
RAVENOL SWT stabilisiert die Verschleißraten von Wälzlagern
Test gemäß DIN 5119-3 mw50 (80h) auf dem FE8-Prüfstand
mit einem Wettbewerberschmierstoff
Austausch des Schmierstoffs durch SWT und Wiederholung des Tests (80h) mit den gebrauchten Wälzlagern
Verschleißbedingte Getriebeprobleme können durch den Einsatz von RAVENOL SWT vollständig gestoppt werden; überhöhte Verschleißraten werden nachhaltig stabilisiert.
0
70
80
90
zulässiger Grenzwert 30 mg
0
10
80
90
www.ravenol.de
SWT 0mg
Verschleißmasse [mg]
10
20
30
40
50
60
neuer Verschleiß im zweiten Lauf [mg]
70
20
30
40
50
60

## Slide 5: RAVENOL SWT | ZAHNRADSCHUTZ
Ausgangszustand
Nach Testabschluss – neuwertig
www.ravenol.de
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
FZG-Laststufe
RAVENOL SWT bietet herausragenden Schutz für Zahnflanken
FZG A/16.6/90 Test mit RAVENOL SWT
Die höchste messbare Laststufe (14) wurde ohne jegliche Anzeichen von Verschleiß bestanden.
zul. Grenzwert bei Laststufe 12

## Slide 6: RAVENOL SWT | ZAHNRADSCHUTZ
RAVENOL SWT schützt Zahnflanken unter allen Betriebsbedingungen
Sehr gute Leistung bei niedrigen Drehzahlen
Niedrige Drehzahl bei hohem Drehmoment
Sehr geringe Verschleißmasse
Ausgezeichneter Schutz gegen Stoß- und Schlagbelastungen
Maximale Belastung des Prüfgetriebes
Keine Zeit für die Prüf-Zahnflanken zum Einlaufen
Die maximale Laststufe 12 wurde überschritten
0
5
25
30
FZG Test C/0.05/90/12
zulässiger Grenzwert
www.ravenol.de
Verschleißmasse [mg]
10
15
20
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5

## Slide 7: RAVENOL SWT | SCHAUMVERHALTEN
Die Formulierung von RAVENOL SWT überzeugt durch ihre sehr geringe Schaumneigung
0
250
500
750
Schaumvolumen [ml]
ASTM D892 Schaumtest nach 5 Minuten
www.ravenol.de
zulässiger Grenzwert
SWT mit Entschäumer
SWT ohne Entschäumer
Wettbewerber VG 320
ISO 150
ISO 320
ISO 680
0

## Slide 8: RAVENOL SWT | SCHAUMVERHALTEN
Die Formulierung von RAVENOL SWT überzeugt durch ihre sehr geringe Schaumneigung
Schaumverhalten und Luftabscheidevermögen stellen häufig eine Optimierungsherausforderung dar
Trotz ihrer sehr guten Schaumeigenschaften ist SWT in der Lage, große Mengen Luft in kurzer Zeit abzuscheiden
ASTM D3427 Luftabscheidung bei 50°C (ISO 320)
SWT
Wettbewerber
44 min
5:50 min
ASTM D3427 Luftabscheidung bei 75°C (ISO 320)
0
5
15
20
SWT
Wettbewerber
www.ravenol.de
Zeit [min]
10

## Slide 9: RAVENOL SWT | ELASTOMERKOMPATIBILITÄT UND FILTRIERBARKEIT
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Volumenänderung [%]
SWT zeichnet sich durch seine Kompatibilität mit statischen und dynamischen Dichtungen aus
Schützt Dichtungen vor gängigen Ausfallmechanismen
Robust, bestanden NBR902, FKM585 & FKM260466
Statische und Radial-Wellendichtungsprüfungen gemäß Flender-Testbedingungen
Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern verursacht es keine übermäßige Quellung von Nitrilkautschuken, die dafür anfällig sein können
Wettbewerber
SWT
zulässiger Grenzwert -2%
SWT ermöglicht nachweislich Feinfiltration
Längere Ölwechselintervalle erfordern einen erhöhten Einsatz von feinerer Filtration, um Ölreinheit und Bauteilschutz sicherzustellen.
Filterverstopfungen oder der Abbau von Additiven können zu Schaumbildung, erhöhter Reibung und Verschleiß führen.
www.ravenol.de
NBR902 Volumenänderung
zulässiger Grenzwert 5%
nach der Filtration
Wichtige Filterauslegungen haben typischerweise Porengrößen von ≥ 3 µm, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Filtrationseffizienz und Additivrückhalt zu gewährleisten.
Interne Standards: Hydac und CC Jensen:
Kein Verlust der Additivchemie
Bestehen des Flender-Schaumtests